Рабочая программа дисциплины

1. Сканирующая зондовая микроскопия в наноэлектронике

2. Лекторы.

2.1. младший научный сотрудник Иваненко Илья Петрович, кафедра физической электроники физического факультета МГУ, ivanenko@physics.msu.ru, +7(495)939-38-95

3. Аннотация дисциплины.

В лекционном курсе рассмотрены основы наиболее распространенных в настоящее время сканирующих зондовых методик: атомно-силовая микроскопия (АСМ), сканирующая туннельная микроскопия (СТМ), сканирующая туннельная спектроскопия (СТС), метод зонда Кельвина. В рамках курса студенты познакомятся с конструкциями сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ), особенностями использования кантилеверов, принципом измерения локальной плотности состояний, с физическими принципами, используемыми для получения туннельных спектров и изображений рельефа поверхности в туннельном и атомно-силовом микроскопе.

4. Цели освоения дисциплины.

Овладеть современными профессиональными методиками исследования свойств поверхности и тонкопленочных структур, знать физические основы методов, области их применения  и аппаратуру, необходимую для их реализации.

5. Задачи дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать теоретические основы методов сканирующей зондовой микроскопии, их достоинства и области применения, конструктивные особенности микроскопов; уметь подобрать метод исследования, позволяющий наиболее оптимально решать поставленную исследовательскую задачу.

6. Компетенции.

6.1. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины.

ОНК-1, ОНК-5, ОНК-6.

6.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.

ПК-2.

7. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать теоретические основы методов сканирующей зондовой микроскопии, их достоинства и области применения, конструктивные особенности микроскопов;

уметь применять полученные знания для выбора наиболее подходящих методов исследования для решения конкретных исследовательских задач.

8. Содержание и структура дисциплины.

| Вид работы | Семестр | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |
| Общая трудоёмкость, акад. часов | 34 | 34 |
| Аудиторная работа: | 34 | 34 |
| Лекции, акад. часов |  |  |
| Семинары, акад. часов |  |  |
| Лабораторные работы, акад. часов |  |  |
| Самостоятельная работа, акад. часов | 34 | 34 |
| Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) | экзамен |  |

| ВN темы | Название темы | Структура и содержание дисциплины | Форма текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание темы | Аудиторная нагрузка, отводимая на лекционный материал темы, ак.ч. | Названия семинаров по теме. Аудиторная нагрузка, отводимая на каждый семинар темы, ак.ч. | Самостоятельная работа: название темы самостоятельной работы; трудоемкость темы, ак.ч. |  |
| 1 | Введение. Основные понятия | Эволюционный переход от оптических к зондовым микроскопам. Сканирующая зондовая микроскопия, её значение в исследовании твердых тел. | 2 ак.ч. | 2 ак.ч. | 2 часа. Работа с лекционным материалом | Оп Об |
| 2. | Сканирующая туннельная микроскопия | Зонды для туннельных микроскопов. Измерение локальной работы выхода.Туннельный эффект. Способы измерения ВАХ туннельного контакта. Система управления СТМ. Конструкция СТМ. Туннельная спектроскопия. | 3 ак.ч. |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, | Дз, Кр |
|  |  | Пьезокерамические элементы в конструкции СЗМ. Метод зонда Кельвина. Рассмотрение модели одномерного потенциального барьера. Приближение ВКБ для туннелирования электронов из иглы на поверхность образца. Плотность электронных состояний. Модель Бардина. Матричные элементы в модели Бардина для одномерного барьера. Сканирующая туннельная спектроскопия. | 4 ак.ч. |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, |  |
|  |  | Приближение Терсофа-Хаммана. Локальная плотность состояний. Нормализация дифференциальной туннельной проводимости. | 4 ак.ч. |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, |  |
| 3 | Атомно-силовая микроскопия | Принципы на которых основана работа АСМ.. Основные конструктивные отличия АСМ и СТМ. Разновидности АСМ. Принцип регистрации сигналов. Области применения АСМ. Область силового взаимодействия и выбор подходящего режима работы АСМ. Контактный режим АСМ. Бесконтактный режим АСМ. Полуконтактный режим АСМ. | 3 ак.ч. |  | 3 часа. Работа с лекционным материалом | Оп Дз Кр |
|  |  | Методика получения иглы кантилевера. Силы действующие на кантилевер .Разновидности кантилеверов АСМ. Артефакты вызванные выбором кантилевера. Способы моделирования иглы АСМ и получаемого изображения. | 4 ак.ч. |  | 3 часа. Работа с лекционным материалом |  |
|  |  | Положение лазерного луча в АСМ. Влияние на чувствительность измерения погрешности связанной с отклонением луча и вносимый им предел измерений. Калибровка перед измерениями в АСМ. Экспериментальное определение коэффициента чувствительности. Термический метод определения жесткости кантилевера. Принципы статической АСМ. Режим постоянной высоты и постоянного тока. | 4 ак.ч. |  | 3 часа. Работа с лекционным материалом |  |
|  |  | Шумы в АСМ. Динамический режим работы АСМ и его параметры. Режим амплитудной и частотной модуляции. | 4 ак.ч. |  | 3 часа. Работа с лекционным материалом |  |
| 4. | Практическая работы по сканирующей зондовой микроскопии | Сканирующая туннельная микроскопия в применении к наноструктурированным образцам | 3 ак.ч. |  | 2 часа. Работа с электронным симулятором процесса работы СТМ | ДЗ, Об |
|  |  | Атомно-силовая микроскопия на примере использования субмикронных структур | 3 ак.ч. |  | 2 часа. Работа с электронным симулятором процесса работы АСМ |  |

9. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

1.	Дисциплина по выбору.

2.	Вариативная часть, профессиональный блок.

3.	Для освоения дисциплины студент должен знать основные разделы физики и математики, уметь решать по ним задачи.

3.1.	До начала освоения дисциплины должны быть освоены дисциплины модулей «Математика», «Общая физика», а также дисциплины «Радиофизика».

3.2.	Освоение дисциплины необходимо для дисциплин НИР, НИП.

10. Образовательные технологии

·	дискуссии,

·	круглые столы,

·	использование средств дистанционного сопровождения учебного процесса,

·	преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ МГУ,

·	мастер-классы экспертов и специалистов.

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Перечень вопросов:

1.	Принципы работы сканирующих зондовых микроскопов. Сканирующие элементы и способы перемещения иглы и образца. Понятие обратной связи.

2.	Объясните понятие пьезоэлектрического эффекта и принцип действия пьезоэлектрического двигателя. Опишите различные конструкции сканеров и туннельных микроскопах. Защита зондовых микроскопов от внешних взаимодействий.

3.	Объясните принцип сканирования и работы системы обратной связи. Расскажите о критериях выбора параметров сканирования. Области применения вакуумных и атмосферных СТМ.

4.	Опишите зависимость силы взаимодействия от расстояния зонд-образец.

5.	Назовите основные режимы работы АСМ и их назначение.

6.	Объясните основные способы детектирования силы в контактном режиме АСМ.

7.	Объясните принцип работы бесконтактного АСМ.

8.	Назовите основные компоненты СТМ и их назначение. Объясните принцип работы СТМ на примере туннельного контакта двух проводников. Измерение локальной работы выхода.

9.	Туннельная спектроскопия. Объясните влияние направления туннелирования электронов на изображение. Какую информацию позволяет получать СТС ( для случая контакта с металлом, полупроводником и сверхпроводником)

10.	Назовите факторы, определяющие качество изображения в СТМ. Какие требования предъявляются к СТМ-зонду. Опишите энергетические диаграммы игла-образец в случае положительного смещения потенциала.

11.	Метод зонда Кельвина. Локальная плотность состояний. Область применения метода постоянного тока и постоянной высоты.

12.	Приближения формулы для плотности тока (Simmons и три его приближенных значения). Что дает построение ВАХ в координатах Шоттки и Фаулера-Нордгейма.

13.	Опишите поведения контакта образец-игла для случая одинаковых и разных уровней Ферми. Что такое нормализованная дифференциальная проводимость и где она применяется.

14.	Модель Бардина. Матричные элементы в модели Бардина. Туннельный ток с учетом спинового вырождения.

15.	Модель Терсофа-Хаммана. Диаграмма туннельного перехода на языке плотности состояний. Туннельный барьер с учетом разного соотношения между работой выхода иглы и образца.

16.	Что дает допирование химического элемента (n и p допанты). Постоянные для пьезокерамики. Золотое правило Ферми.

17.	Конструктивные отличия АСМ от СТМ. Отличия в типах исследуемых образцах. На каком принципе работы основан АСМ. Что явилось прототипом АСМ.

18.	Какие используются фотодиоды в АСМ. Получение информации об интенсивности сигнала, а также об изменениях положения кантилевера (кручение и колебание).

19.	Опишите области применимости 3 методов АСМ и их принципиальные отличия между собой. График зависимости силы Ван-дер-Ваальса от расстояния между кантилевером и поверхностью образца

20.	Обработка изображение в АСМ (виды и их назначения). Влияние выбранной модели кантилевера на изображение в  АСМ. Границы применимости multitipe кантилевера и связанные с ним дефектообразования. Виды кантилеверов. Области применения. Процесс изготовления кантилевера. Четыре модели кантилеверов для отладки изображения.

21.	Как можно использовать АСМ для определения типа атома в кристаллической решётке.

22.	Чувствительность метода (разрешающая способность) с использованием ограничений связанных только с лазерным пучком и кантилевером. Чувствительность метода (разрешающая способность) с использованием ограничений связанных ещё и с тепловыми флуктуациями.

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1.	Миронов В.Л. «Основы сканирующей зондовой микроскопии»,изд. Техносфера 2005г.

2.	Неволин В. «Зондовые технологии в электронике»,изд. Техносфера 2006г.

3.	Рыков С.А. «Сканирующая зондовая микроскопия полупроводниковых материалов и нано- структур»,изд.Наука, 2001г.

Дополнительная литература

1.	Bert Voigtlдnder , «Scanning Probe Microscopy», изд. Springer 2015 (The series NanoScience and Technology ); https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-45240-0

2.	Bruno Schuler, Dissertation, «Characterizing and Indentifying single Molecules by Scanning Probe Microscopy using Functionalized Tips», Erlangung, 2015.

Периодическая литература

1.	A.Филонов, И. Яминский, «Обработка и анализ данных в сканирующей зондовой микроскопии: алгоритмы и методы». Наноматериалы. Наноиндустрия №2,2007.

2.	Б.О. Щербин, А.В. Анкудинов, А.В. Киюц, О.С. Лобода, «Измерение сиды удара зонда атомно-силового микроскопа, работающего в режиме амплитудной модуляции». Физика твердого тела, 2014, том 56, вып.3.

3.	А. Miletic, «Introduction to Scanning Probe Microscopy», Novi Sad 2010.

4.	A.А. Тихомиров, «Основы сканирующей зондовой микроскопии и методы ее применения в современных научных исследованиях», приложение к журналу «Вестник РГРТУ»,№4,2009.

Интернет-ресурсы

http://www.ammrf.org.au/myscope/

http://www.nanoscopy.ru

http://www.ntmdt-si.ru

http://www.aphyselec.phys.msu.ru

13. Материально-техническое обеспечение

13.1. Помещения

Лекционные и семинарские занятия по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями к материально-техническим условиям реализации ООП (п.5.3. образовательного стандарта МГУ по направлению подготовки «Физика»).

13.2. Оборудование

Для проведения лекционных занятий в аудитории предусмотрены: учебная доска большого формата, компьютер, проектор, экран.